围护结构隔声性能分析报告

| 项 目 名 称： | 溪南中心小学新建教学楼工程 |
| --- | --- |
| 委 托 单 位： | 汕头市澄海溪南中心小学 |
| 咨 询 单 位： | 广东新长安建筑设计院有限公司 |
| 报 告 日 期： | 2019年06月29日 |

目录

一、项目概况	2

二、评价标准	3

三、计算依据	4

1、理论依据	5

四、计算过程	9

1、围护结构构造	9

2、小学建筑各教室构件隔声性能分析	10

3、项目办公室构件隔声性能分析	17

五、结论	24

围护结构隔声性能分析报告

# 一、项目概况

本项目位于广东省汕头市澄海区，项目属于学校建筑，项目总建筑面积2248.55㎡，规划总用地面积11364.70㎡，地上3层，建筑高度为13.15m。

图一 项目总平面

# 二、评价标准

按照《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014对本项目进行评价分析：

8.1.2 主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限要求。

8.2.2主要功能房间的隔声性能良好，评价分值：9分。

1） 构件及相邻房间之间的空气声隔声性能高于低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到或高于高要求标准限值，得5分；

2）楼板的撞击声隔声性能低于低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；低于高要求标准限值，得4分。

建筑构件与相邻房间的隔声性能要求如表1、表2。

表1 学校建筑空气隔声标准

表2 学校建筑楼板撞击声隔声标准

表3 学校办公室空气隔声标准参考

表4 学校建筑办公室楼板撞击声隔声标准参考

# 三、计算依据

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014

《建筑隔声评价标准》GB/T 50121-2005

《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010

《民用建筑热工设计规范》GB 50176-93

建筑设计相关施工图图纸

# 1、理论依据

声音在房屋建筑中的传播，有许多不同的途径，如通过墙壁、门窗、楼板、基础及各种设备管道等。声的传播途径大致可归纳为两大类：通过空气的传声和通过建筑结构的固体传声。在建筑声学中，把凡是通过空气传播而来的声音称为空气声，例如汽车声、飞机声等；把凡是通过建筑结构传播的由机械振动和物体撞击等引起的声音，称为固体声，如脚步声、撞击声等。建筑构件隔绝的若是空气声，则称为空气声隔绝；若隔绝的是固体声，则称为固体声隔绝。

在工程上，常用隔声量及来表示构件对空气声的隔绝能力，它与构件透射系数有如下关系：



为构件的透射系数。 

可以看出，构件的透射系数越大，则隔声量越小，隔声性能越差；反之，透射系数越小，则隔声量越大，隔声性能越好。

隔声构件按照不同的结构形式，有不同的隔声特性。对于隔墙（分户墙）设计上的措施，理论上采用高声阻、刚性、匀质密实的围护结构，如砖、混凝土等，其质量越大则振动越小，惰性抗力越大，使传声减小到最低程度，因而，密实而重质的材料隔声性能较好。

1.1 单层匀质密实墙的空气声隔绝

单层匀质密实墙的隔声性能和入射声波的频率有关，还取决于墙本身的面密度、劲度、材料的内阻尼，以及墙的边界条件等因素。典型的单层匀质密实墙的隔声频率特性曲线如图2所示。

图2 单层匀质墙典型隔声频率特性曲线

从图1中可知，在不同频率时（低频、中频、高频），影响隔声性能的劲度、阻尼、质量控制现象。在很低的频率时，劲度起主要控制作用。隔声量随频率的降低而增大。随着频率的增高，质量效应增大，在某些频率处，可能出现劲度和质量效应相抵消而产生的构件共振现象。

1.2 多层复合板的设计要点

现在的节能建筑一般采取多层复合墙板达到节能保温的效果，这同时也可以增加墙体的隔声性能。多层复合板的设计要点如下：

（1）多层复合板一般3-5层，在构造合理的条件下，相邻层间的材料尽量做成软硬结合形式。

（2）提高薄板的阻尼有助于改善隔声量。如在薄钢板上粘贴超过板厚三倍左右的沥青玻璃纤维或麻丝之类材料时，对消弱共振频率和吻合效应有显著作用。

（3）多孔材料本身的隔声能力差，但当这些材料和坚实材料组成多层复合板时，在它的表面抹一层不透气的粉刷层或粘一层轻薄的材料时，则可提高它的隔声性能。如5mm厚的木丝板仅有的18分贝左右的隔声量，单面粉刷后，隔声量提高到24分贝左右，双面粉刷后隔声量可提高到30分贝左可。图3是几种隔声结构隔声性能的实测结果。

图3 改善多孔材料的隔声特性实例

1.3质量定律

如果把墙看成是无劲度、无阻尼的柔顺质量、且忽略墙的边界条件，则在声波垂直人射时，可从理论上得到墙的隔声量的计算式：



式中  ---------墙单位面积的质量，或称面密度，kg/m2 。

------- 空气密度，kg/m2 。

---------空气中的声速，一般取344m/s；

---------入射声波的频率，Hz。

一般情况下，＞,即＞1，上式便可简化为： 

如果声波并非垂直入射，而是无规入射时，则墙的隔声量为：

上面两个式子证明，墙的单位面积质量越大，则隔声效果越好，单位面积质量每增加一倍，隔声量可增加6dB。这一规律称为“质量定律”。从上式还可以看出，入射声波的频率每增加一倍，隔声量也可以增加6dB。图4表示了质量定律直线。

(1) 正入射
(2) 现场入射

(3) 无规入射

图4 由质量控制的柔性板的隔声量

由于本式是建立在理论上的许多假定条件下导出的，计算值普遍比实测大，并不符合现场实际情况，所以一般隔声设计中采用经验公式进行隔声量计算。

所有经验公式隔声量计算值，普遍小于理论公式计算值，并不同程度地接近现场实际情况，接近实测，所以经验公式比理论公式有实用价值。

经验公式都是加进了实践的因素，即包括实验室测定、现场测定、主观评估、判断等研究成果，它比理论公式接近实际，已不再是完全符合质量定律中的假定条件。但这些经验公式的基本变量还是质量m,质量大小控制隔声量，所以这类公式还是以质量定律为基本理论的隔声量经验计算式，是理论上的质量定律向实践的延伸。

1.4建筑中应用的经验公式

《建筑隔声设计—空气声隔声技术》书中，推荐我们使用影响我国声学界的艾尔杰里的两个经验公式，这两个经验公式是建筑师进行隔声设计的重要依据：

(m≥200kg/m2)                                   （1）

(m≤200kg/m2)                                  （2）

# 四、计算过程

## 1、围护结构构造

（1）外墙：

加气混凝土砌块200mm

（2）内墙：

加气混凝土砌块200mm

（3）外窗：

普通铝合金窗+6mm玻璃，

图5 项目外窗构造

- 普通层间楼板：

- 由项目结构图可知项目楼板为钢筋混凝土100/130/150mm。

## 2、小学建筑各教室构件隔声性能分析

2.1、普通教室之间的隔墙

项目教室之间隔墙为200mm蒸压加气混凝土，根据《建筑隔声与吸声构造》 08J931图集，不同做法隔墙隔声性能如图：

图10 普通教室隔墙构造图

图12 普通教室隔墙隔声性能构造图

根据上图，本项目教室隔墙隔声量大于48dB，由此可得出结论，本项目教室隔墙的空气声计权隔声量大于45dB，满足《民用建筑隔声设计规范》GB50118低标准要求。

满足《绿色建筑评价标准》（GB50378-2014）中8.1.2条对外墙的空气计权隔声量的要求。

2.2、普通教室之间的楼板

项目普通教室楼板做法如下：

图13 普通教室楼板做法

表5 普通教室楼板构造面密度

| 楼板类型 | 钢筋混凝土（mm） | 砂浆（mm） |
| --- | --- | --- |
| 厚度(mm) | 100 | 40 |
| 材料密度(kg/ m3) | 2500 | 1800 |
| 综合面密度m(kg/ m2) | 322 |  |

注：材料密度来自于《民用建筑热工设计规范》（GB50176-93）

楼板的综合面密度计算为： 322kg/ m2

本项目教室楼板面密度为322kg/m2≥200kg/m2，根据经验公式计算得出：

楼板构造空气声计权隔声量R = 231g m－9 = 23 lg322-9 =48.68dB

根据隔声量经验公式计算本项目的楼板构造空气声计权隔声量为48.68dB， 该教室不与产生噪声的房间相接，本项目教室楼板的空气声计权隔声量大于45dB。因此满足要求。

满足《绿色建筑评价标准》（GB50378-2014）中8.1.2条对楼板的空气计权隔声量的要求。

2.3、分户门的计权隔声量

《建筑声学设计》书中表3-11给出的一般门窗的隔声量。从表一般双层门的隔声量在30～40dB，本项目的分户门采用甲、乙、丙级木质防火门及实木门，中间填充防火材料，隔声效果好。

在高噪声隔声中需要使用隔声门，提高门的隔声性能一方面需要提高门扇的隔声量，另一方面需要处理好门缝。提高门扇自身隔声量的方法有：

1）增加门扇重量和厚度。但重量不能太大，否则难于开启，门框支撑也成问题；太厚也不行，影响开启，而且也受到锁具的限制。常规建筑隔声门重量在50kg/m2以内，厚度不大于8cm。

2）使用不同密度的材料叠合而成，如多层钢板、密度板复合，各层的厚度也不同，防止共振和吻合效应。

3）在门扇内形成空腹，内填吸声材料。隔声门门扇的隔声量可做到50-55dB。

门缝处理的方法有：

1）将门框做成多道企口，并使用密封胶条或密封海绵密封。采用密封条时要保证门缝各处受压均匀，密封条处处受压。有时采用两道密封条，但必须保证门扇和门框的加工精度，配合良好。

2）采用机械压紧装置，如压条等。门的周边安装压紧装置，锁门转动扳手时，通过机械联动将压紧装置压在门框上，可获得良好的密封性。对于下部没有门槛的隔声门，必须在门扇底安装这种机械密封装置，关门时，压条自动压在地面上密封。通过良好门缝处理的单隔声门隔声量可达到35~40dB。

结论：

本项目的分户门采用乙级铝合金防火门及实木门，中间填充防火材料，通过良好的门缝处理后隔声性能应能达到35~40dB。

满足《绿色建筑评价标准》（GB50378-2014）中8.1.2条对户门的空气计权隔声量的要求。

2.4、外墙的计权隔声量

项目教室外墙为200mm蒸压加气混凝土及200mm钢筋混凝土，根据《建筑隔声与吸声构造》 08J931图集，不同做法外墙隔声性能如图：

根据上图，本项目教室外墙隔声量大于46dB，由此可得出结论，本项目教室外墙的空气声计权隔声量大于45dB，满足《民用建筑隔声设计规范》GB50118低标准要求。

满足《绿色建筑评价标准》（GB50378-2014）中8.1.2条对外墙的空气计权隔声量的要求。

2.5、外窗计权隔声量

本项目外窗不沿市政主干道设置，外窗采用普通玻璃。项目外窗隔声可满足《绿色建筑评价标准》（GB50378-2014）中8.1.2条对外窗的空气计权隔声量的要求。

图15 项目外窗做法

数据来源于： ①《建筑声学设计手册》 中国建筑科学研究院建筑物理所 主编

②《建筑物理环境与设计》  东南大学 主编

③根据《建筑隔声与吸声构造》 08J931图集

2.6、普通教室之间的楼板撞击声隔声

项目教室楼板构造及参考楼板撞击声如下：

图16 教室楼板做法

项目教室采用隔音砂浆进行隔音，参考类似构造做法，建筑楼板撞击声可控制在70dB以内。

图17 普通教室楼板撞击声参考做法

# 3、项目办公室构件隔声性能分析

3.1、办公室与普通房间之间的隔墙

项目办公室与普通房间之间隔墙为200mm蒸压加气混凝土，根据《建筑隔声与吸声构造》 08J931图集，不同做法外墙隔声性能如图：

图18 办公室与普通房间之间隔墙隔声性能构造图

图19 办公室与普通房间之间隔墙隔声性能构造图

根据上图，本项目办公室隔墙隔声量大于48dB，由此可得出结论，本项目办公室隔墙的空气声计权隔声量大于45dB，满足《民用建筑隔声设计规范》GB50118低标准要求。

满足《绿色建筑评价标准》（GB50378-2014）中8.1.2条对外墙的空气计权隔声量的要求。

3.2、办公室与各房间之间的楼板

由平面图可知：办公室上下位置相同，因此主要分析办公室与办公室之间。

图20 办公室与普通房间之间楼板做法

表6 办公室与普通房间之间楼板构造面密度

| 楼板类型 | 钢筋混凝土（mm） | 砂浆（mm） |
| --- | --- | --- |
| 厚度(mm) | 100 | 40 |
| 材料密度(kg/ m3) | 2500 | 1800 |
| 综合面密度m(kg/ m2) | 322 |  |

注：材料密度来自于《民用建筑热工设计规范》（GB50176-93）

楼板的综合面密度计算为： 322kg/ m2

本项目办公室楼板面密度为322kg/m2≥200kg/m2，根据经验公式计算得出：

楼板构造空气声计权隔声量R = 231g m－9 = 23 lg322-9 =48.68dB

根据隔声量经验公式计算本项目的楼板构造空气声计权隔声量为48.68dB， 本项目办公室与普通房间之间楼板的空气声计权隔声量大于45dB。因此满足要求。

满足《绿色建筑评价标准》（GB50378-2014）中8.1.2条对楼板的空气计权隔声量的要求。

3.3、分户门的计权隔声量

《建筑声学设计》书中表3-11给出的一般门窗的隔声量。从表一般双层门的隔声量在30～40dB，本项目的分户门采用甲、乙、丙级木质防火门及实木门，中间填充防火材料，隔声效果好。

在高噪声隔声中需要使用隔声门，提高门的隔声性能一方面需要提高门扇的隔声量，另一方面需要处理好门缝。提高门扇自身隔声量的方法有：

1）增加门扇重量和厚度。但重量不能太大，否则难于开启，门框支撑也成问题；太厚也不行，影响开启，而且也受到锁具的限制。常规建筑隔声门重量在50kg/m2以内，厚度不大于8cm。

2）使用不同密度的材料叠合而成，如多层钢板、密度板复合，各层的厚度也不同，防止共振和吻合效应。

3）在门扇内形成空腹，内填吸声材料。隔声门门扇的隔声量可做到50-55dB。

门缝处理的方法有：

1）将门框做成多道企口，并使用密封胶条或密封海绵密封。采用密封条时要保证门缝各处受压均匀，密封条处处受压。有时采用两道密封条，但必须保证门扇和门框的加工精度，配合良好。

2）采用机械压紧装置，如压条等。门的周边安装压紧装置，锁门转动扳手时，通过机械联动将压紧装置压在门框上，可获得良好的密封性。对于下部没有门槛的隔声门，必须在门扇底安装这种机械密封装置，关门时，压条自动压在地面上密封。通过良好门缝处理的单隔声门隔声量可达到35~40dB。

结论：

本项目的分户门采用乙级铝合金防火门及实木门，中间填充防火材料，通过良好的门缝处理后隔声性能应能达到35~40dB。

满足《绿色建筑评价标准》（GB50378-2014）中8.1.2条对户门的空气计权隔声量的要求。

3.4、外墙的计权隔声量

项目办公室外墙为200mm蒸压加气混凝土及200mm钢筋混凝土，根据《建筑隔声与吸声构造》 08J931图集，不同做法外墙隔声性能如图：

根据上图，本项目办公室外墙隔声量大于46dB，由此可得出结论，本项目办公室外墙的空气声计权隔声量大于45dB，满足《民用建筑隔声设计规范》GB50118低标准要求。

满足《绿色建筑评价标准》（GB50378-2014）中8.1.2条对外墙的空气计权隔声量的要求。

3.5、外窗计权隔声量

本项目外窗不沿市政主干道设置，外窗采用普通玻璃。项目外窗隔声可满足《绿色建筑评价标准》（GB50378-2014）中8.1.2条对外窗的空气计权隔声量的要求。

图21 项目外窗做法

数据来源于： ①《建筑声学设计手册》 中国建筑科学研究院建筑物理所 主编

②《建筑物理环境与设计》  东南大学 主编

③根据《建筑隔声与吸声构造》 08J931图集

3.6、办公室楼板撞击声隔声

项目办公室楼板做法如下，具体楼板撞击声分析如下：

图22 办公室楼板做法

项目办公室采用隔音砂浆进行隔音，参考类似构造做法，建筑楼板撞击声可控制在70dB以内。

图23 办公室楼板撞击声参考做法

# 五、结论

根据以上隔声构件隔声性能分析，项目建筑围护结构隔声性能满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014中8.1.2条的要求：“主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限要求。”

项目楼板撞击声隔声满足《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中低标准与高标准平均值要求，按标准可得3分。

表10 评分细则及自评得分

| 评价内容 |  | 评价 分值 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 构件及相邻房间之间的空气声隔声性能 | 达到高于低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 3 |  |
|  | 达到高要求标准限值 | 5 |  |
| 楼板的撞击声隔声性能 | 达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 3 | 3 |
|  | 达到高要求标准限值 | 4 |  |
| 总计 |  | 9 | 3 |